СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 1 | Область применения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 2 | Нормативные ссылки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 3 | Общие положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 4 | Материалы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 5 | Расчетные характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 6 | Технические решения несущих и ненесущих стен зданий с использованием базальтовых сеток СБП-С ООО «Судогодские стеклопластики» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
|  | Приложение 1. Исследования кладки, армированной базальтовой сеткой СБП-С ООО «Судогодские стеклопластики» . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 |
|  | Приложение 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 58 |
|  | – Требования по армированию кладки лицевого слоя . . . . . . . . . . . . . . . . | 59 |
|  | – Кирпич и камни керамические кирпичного завода ООО «Винербергер Кирпич» (материал для сведения) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 61 |
|  | – Технические условия «Сетка базальтовая пропитанная строительная марки СБП-С» ТУ 5952-008-59987361-2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 66 |
|  | – Сертификат соответствия на сетку базальтовую пропитанную строительную марки СБП-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 76 |
|  | – Письмо Заместителя руководителя Госстроя от 18.11.2005 № АП-4823/02 . | 77 |

1.   Введение.

Общество с ограниченной ответственностью «Судогодские стеклопластики» – предприятие, продолжающее традиции завода «Красный Химик» и ООО «Судогодское стекловолокно». Производство стекла и стеклянных изделий в городе Судогда было организовано более 100 лет назад, а выпуск стекловолоконной продукции ведется с середины 60-х годов прошлого столетия и до настоящего времени.

Качество продукции обеспечивается совершенной технологией, современным технологическим оборудованием, строгой системой технического контроля, тестированием продукции в собственной лаборатории и подтверждается сертификатами соответствия таких признанных организаций как «ВНИИГАЗ-сертификат» и АНО НЦ «Сертификат». Предприятие производит более 80-ти наименований продукции из непрерывного стеклянного и базальтового волокна.

Базальтовые волокна, в том числе, непрерывное базальтовое волокно, были разработаны в 70-80-е годы в СССР (на Украине) с целью получения продукта, превосходящего стекловолокно по большинству технических характеристик, но сопоставимого по цене и затратам на производство. Побудительным мотивом стало также создание новых материалов, стойких к температурам, давлению, агрессивной среде в рамках развития ракетно-космических проектов, в том числе, программы по созданию многоразового космического корабля «Буран». Производство и получение продукции в промышленных объемах из непрерывного базальтового волокна впервые было организовано в начале 90-х годов в г. Судогда Владимирской области ООО «Судогодское стекловолокно».

С развитием строительной индустрии, появлением новых стеновых материалов повышается спрос на базальтовую строительную сетку для использования ее при армировании кладки из кирпича, керамических камней, блоков из ячеистого бетона и аналогичных стеновых материалов. Успешно применяется базальтовая сетка при изготовлении сборных трехслойных стеновых панелей для армирования бетона, внешнего облицовочного слоя, что снижает образование трещин и облегчает само изделие.

1. Область применения.

Настоящие требования к расчету и проектированию зданий с использованием базальтовой строительной сетки марки СБП-С производства ООО «Судогодские стеклопластики» распространяются на проектирование армокаменных конструкций новых и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения, эксплуатируемых в климатических условиях России.

Данные рекомендации устанавливают требования к проектированию стен зданий возводимых с применением керамического и силикатного кирпича, силикатных и ячеистобетонных блоков, армированных базальтовой сеткой.

Требования настоящих рекомендаций не распространяется на проектирование стен зданий подвергающихся динамическим нагрузкам, в том числе, возводимых в сейсмических районах, которые требуют дополнительных исследований.

2. Нормативные ссылки.

СП 15.13330.2012 СНиП -22-81* «Каменные и армокаменные конструкции».

СП 16.13330.2011 СНиП II-23-81* «Стальные конструкции».

СП 20.13330.2011 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».

СП 22.13330.2011 СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений».

СП 50.13330.2012 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

СП 63.13330.2012 СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции.

Основные положения».

СП 131.13330.2012 СНиП II-01-99 «Строительная климатология».

ГОСТ Р 53231-2008 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности».

ГОСТ 4.206-83 СПКП. «Строительство. Материалы стеновые каменные. Номенклатура показателей»

ГОСТ 4.233-88 СПКП. «Растворы. Номенклатура показателей»

ГОСТ 379-95 «Кирпич и камни силикатные. Технические условия».

ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамический. Общие технические условия».

ГОСТ 5802-86 «Растворы строительные. Методы испытаний».

ГОСТ 6133-99 «Камни бетонные стеновые. Технические условия».

ГОСТ 8462-85 «Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе».

ГОСТ 10180-90 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам».

ГОСТ 24211-2008 «Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия».

ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые. Технические условия».

ГОСТ 28013-98* «Растворы строительные. Общие технические условия».

ГОСТ 30459-2008 «Добавки для бетонов и строительных растворов. Определение и оценка эффективности».

ГОСТ 31189-2003 «Смеси сухие строительные. Классификация».

ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Технические условия».

ТУ 5952-008-59987361-2009 «Сетка базальтовая пропитанная строительная марки СБП-С» производства ООО «Судогодские стеклопластики».

3. Общие положения.

3.1. При проектировании конструкций следует применять конструктивные решения, изделия и материалы, обеспечивающие требуемую несущую способность, долговечность, пожаробезопасность, теплотехнические характеристики конструкций и температурно-влажностный режим, (п.  4.1.   СП 15.13330.2012).

3.2. Соблюдение пунктов 4.2; 4.3; 4.4 СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции». Актуализированная редакция СНиП II-22-81* также касается конструкций стен, армированных базальтовой строительной сеткой марки СБП-С.

4. Материалы.

4.1. В разделе 6 настоящих требований даны материалы стен, на которых проводились исследования с армированием базальтовой строительной сеткой марки СБП-С.

4.2. В дополнение к п. 5.1 СП 15.13330.2012 следует учитывать, что растворы подразделяют на цементно-песчаные, цементно-известковые и т.д.

В последние годы широко применяются:

– клеевые растворы: цемент, экструдированный кварцевый песок и полимерные добавки;

– клеи, как правило, двух-трех компонентные.

Первые два типа растворов имеют «марки». Клеи различают только величиной сцепления, которая должна быть установлена при испытании образцов и быть не менее 120 кПа.

4.3. Для армирования каменных конструкций, кроме арматуры указанной в п.5.4 СП 15.13330.2012, разрешается применять (см. разделы данных «требований») базальтовые строительные сетки марки СБП-С ООО «Судогодские стеклопластики» со следующими характеристиками.

Основные технические показатели:

| Показатели | Сетка СБП-С |
| --- | --- |
| Средний размер ячейки, мм | 25x25 |
| Масса единицы площади, г/м2 | 320±40 |
| Ширина, см | 100±5, 200±5 |
| Плотность сетки, ровингов/метр: |  |
| по основе | 40±2 |
| по утку | 40±2 |
| Предел прочности на растяжение, , кг, (кН/м): |  |
| по основе | 5000 (50) |
| по утку | 4500 (45) |
| Теплопроводность, Вт/(м0С) | 0,46 |
| Относительное удлинение, %. | 6±2 |
| Модуль деформации на растяжение, МПа, (кгс/см2) | 55000 (550000) |
| Расчетное сопротивление, ft, кгс/м | 1500 |
| на 1 ровинг |  |
| – по основе, кгс | 37,5 |
| – по утку, кгс | 33,5 |
| Содержание связующего, %, не менее. | 20 |

Предел прочности растяжения определяем по формуле

= ,

| где: | k = 0,3, переходный коэффициент от предела прочности к расчетным сопротивлениям, исключающий самонагрев и уменьшение прочности при эксплуатации полимеров. |
| --- | --- |

5. Расчетные характеристики.

5.1. В данном разделе приводятся расчетные сопротивления только тех материалов, на которых проводились исследования с армированием кладки базальтовой строительной сеткой марки СБП-С и на которых были получены положительные результаты.

5.2. Расчетное сопротивление R сжатию кладки из ячеистобетонных блоков автоклавного твердения на тяжелых растворах при высоте ряда кладки 200-300 мм приведены в таблице 3.

Таблица 3.

| Класс бетона | Марка бетона | Расчетные сопротивления R, МПа, сжатию кладки из ячеистобетонных блоков (автоклавного твердения) на тяжелых растворах при высоте ряда кладки 200-300 мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | при марке раствора | при прочности раствора |
|  |  | 150 | 100 | 75 | 50 | 25 | 10 | 4 | 0,2 | нулевой |
| В15 | 200 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,0 |
| В12,5 | 175 | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,7 |
| В10 | 150 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,5 |
| В7,5 | 100 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
| В5 | 75 |  | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,8 |
| В3,5 | 50 |  | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
| В2,5 | 35 |  |  |  | 1,0 | 0,95 | 0,85 | 0,7 | 0,6 | 0,45 |
| В2, | 25 |  |  |  | 0,8 | 0,75 | 0,65 | 0,55 | 0,5 | 0,35 |
| В1,5 | 20 |  |  |  | 0,6 | 0,56 | 0,49 | 0,41 | 0,38 | 0,26 |
| ПРИМЕЧАНИЯ 1. Расчетное сопротивление сжатию кладки на клеевых составах устанавливаются по экспериментальным данным. Для кладки, армированной базальтовой строительной сеткой марки СБП-С, на клеевых растворах марки 50 и более с заполнением вертикальных швов раствором и марки блока 50 и более следует вводить k = 1,2. 2. Расчетное сопротивление сжатию кладки из ячеистобетонных блоков принимаются с коэффициентом 0,9: для кладки из блоков неавтоклавного твердения; для кладки на легких растворах; для кладки при толщине шва от 15 до 20мм. З. При высоте блоков 150мм, а также толщине растворного шва 20мм и более расчетное сопротивление кладки сжатию принимаются с коэффициентом 0,8. 4. Расчетное сопротивление сжатию кладки при промежуточных размерах высоты блока от 150 до 200мм принимаются интерполяцией. |

5.3. Расчетное сопротивление R сжатию кладки из силикатных блоков пустотностью до 25% на тяжелых растворах следует принимать по таблице 7.

Таблица 7

| Марка камня | Расчетные сопротивления К, МПа, сжатию кладки из бетонных камней пустотностью до 25 % на тяжелых растворах при высоте ряда кладки 200–300 мм |
| --- | --- |
|  | при марке раствора | при прочности раствора |
|  | 100 | 75 | 50 | 25 | 10 | 4 | 0,2 | нулевой |
| 150 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,3 |
| 125 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,1 |
| 100 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 |
| 75 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,7 |
| 50 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
| 35 | - | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,55 | 0,4 |
| 25 | - | - | 0,7 | 0,65 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,3 |
| 15 | - | - | - | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,2 |
| Примечание. 1. Расчетные сопротивления сжатию кладки из пустотелых шлакобетонных камней, изготовленных с применением шлаков от сжигания бурых и смешанных углей, а также кладки из гипсобетонных, пустотелых камней следует снижать в соответствии с примечаниями 1 и 2 к таблице 6. 2. Расчетные сопротивления кладки, выполненной на клеевых растворах с армированием базальтовой строительной сеткой марки СБП-С, на растворах М50 и выше из бетонных блоков марки 150 с ровными поверхностями и допусками по размерам, не превышающими ± 2 мм при толщине растворных швов не более 5 мм, допускается принимать по таблице 7 с коэффициентом 1,3. |

При определении расчетных сопротивлений сжатию следует учитывать поправочные коэффициенты условий работы (с, указанные в п. [6.2] СП 15.13330.2012 СНиП -22-81*.

5.4. Расчет кладки, армированной базальтовыми сетками марки СБП-С по формулам СП 15.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции»), в данное время производить преждевременно, поскольку формулы выведены для кладки на цементно-песчаных растворах с высотой ряда не более 150 мм.

6. Технические решения несущих и ненесущих стен зданий

с использованием базальтовых строительных сеток марки

СБП-С ООО «Судогодские стеклопластики»

6.1. Лабораторией кирпичных, блочных и панельных зданий ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко проведен ряд исследований кладки, выполненной из новых изделий на клеевых растворах с армированием базальтовыми строительными сетками марки СБП-С. Разработаны технические решения несущих и навесных стен с использованием сеток, которые приведены в данном разделе.

6.2. В последнее десятилетие стали производиться стеновые материалы с плотностью 800 кг/м3 и менее. Это – поризованные крупноформатные камни, ячеистобетонные блоки, полистиролбетон и другие. Использование этих материалов в двухслойных несущих навесных стенах с облицовочным слоем из кирпича толщиной 120 мм вызвало необходимость соединения этих слоев не прокладными рядами, а сетками.

6.3. Краткие сведения о поризованных крупноформатных камнях нового поколения даны в приложении (на примере ООО «Винербергер Кирпич»).

6.4. Использование стальных сеток для армирования несущих и навесных стен значительно увеличивает стоимость строительства.

Базальтовые строительные сетки марки СБП-С имеют ряд преимуществ по сравнению со стальными сетками:

– стоимость 1 м2 на 20÷25% меньше стоимости стальной сетки;

– щелочеустойчивые;

– менее теплопроводны;

– повышают производительность труда при кладочных работах.

6.5. Проведенные исследования кладок на клеевых растворах с армированием базальтовыми строительными сетками марки СБП-С ООО «Судогодские стеклопластики» показали увеличение расчетных сопротивлений до 30%.

Это касается кладки из ячеистобетонных блоков Костромского завода, силикатных крупных блоков Тюменского завода (г. Ялуторовск) и ОАО «Ярославский завод силикатного кирпича». При армировании базальтовыми строительными сетками марки СБП-С этих кладок, выполненных на цементно-песчаных растворах, несущая способность увеличивалась незначительно (до 10%).

При испытании кладок, выполненных из крупноформатных камней пустотностью 53% и армированных базальтовыми строительными сетками марки СБП-С, несущая способность также не увеличивалась. В первых трех случаях в кладках при высоте рядов 200÷250 мм на клеевых растворах, армированных сеткой, несущая способность возрастала вопреки указаниям п. 7.30 СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции». Актуализированная редакция СНиП II-22-81* (это требование действительно для кладки на цементно-песчаном растворе). Армирование кладки выполнялось с укладкой сеток в каждом растворном шве.

6.6. В несущих стенах использование для армирования базальтовых строительных сеток марки СБП-С с целью увеличения прочности кладки возможно для изделий с гладкой поверхностью «постелей» (таких как, ячеистобетонные и силикатные блоки с пустотностью не более 25%).

Кладка должна выполняться на клеевых растворах толщиной шва 3÷7 мм. Марка раствора определяется по ГОСТ 5802-86. Клеевые растворы должны быть проверены на временное сопротивление осевому растяжению по неперевязанным швам, которое должно быть не менее 120 кПа.

6.7. В двухслойных несущих стенах базальтовые сетки используют для соединения внутреннего и наружного слоев взамен прокладных рядов (см. п. 9.3. СП 15.13330.2012) с шагом по высоте 460 мм. Расчет выполняется с учетом работы облицовочного слоя. Между наружным и внутренним слоями кладки шов должен быть заполнен раствором. В этом случае в облицовочном слое вертикальные температурные швы не предусматривать.

6.8. В навесных стенах армирование базальтовыми сетками, как правило, – конструктивное.

6.9. Особое внимание следует обратить на армирование облицовочного слоя трехслойных стен, в которых использование базальтовых строительных сеток марки СБП-С предлагается впервые. Объемы работ по армированию таких стен в многоэтажных зданиях огромны (см. приложение Д, СП 15.13330.2012). Значительно меньшая разница в модулях деформаций материалов базальтовых сеток и кладки по сравнению со стальными сетками исключает появление трещин в облицовочном слое.

6.10. Примеры технических решений зданий с несущими стенами, армированными базальтовой строительной сеткой СБП-С.

Тип 1. Двухслойная стена, армированная базальтовой сеткой.

Вариант 1. Конструкция стены с опиранием сборного железобетонного перекрытия.

Вариант 2. Конструкция стены с опиранием монолитного железобетонного перекрытия.

Тип 2. Двухслойная стена усиленная базальтовой сеткой с наружной системой теплоизоляции.

Вариант 1. Конструкция стены с опиранием монолитного железобетонного перекрытия.

При расчете несущих стен зданий типа 1 учитывается совместная работа обоих слоев кладки. Предельную допустимую разность деформации слоев кладки принимать по таблице 13 «Пособия по проектированию каменных и армокаменных конструкций» (к СНиП II-22-81).

Толщина стены и количество этажей здания определяется теплотехническим и конструктивным расчетами.

Внутренний слой стены может быть выполнен из ячеистобетонных блоков.

При армировании всех швов кладки на клеевом растворе из ячеистобетонных блоков базальтовой строительной сеткой марки СБП-С расчетное сопротивление повышается на 20% (см. табл. 3, п.1).

| Здания с несущими стенами Тип 1. Двухслойная стена армированная базальтовой строительной сеткой марки СБП-С. Конструкция стены (изнутри – наружу): -внутренняя штукатурка; -кладка из крупноформатного керамического камня; -лицевой кирпичный слой (облицовка) толщиной в 0,5 кирпича. Вариант 1. Конструкция стены с опиранием сборных железобетонных перекрытий. Вариант 2. Конструкция стены с опиранием монолитных железобетонных перекрытий. Базальтовые сетки используются взамен стальных, или взамен прокладных рядов (см. п.9.3. СП 15.13330.2012) При заполнении раствором вертикального шва между наружным (облицовочным) слоем и внутренним, вертикальных температурных швов в облицовочном слое не предусматривать. Это касается также и навесных стен с монолитным каркасом. |
| --- |
| ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко |  |

| Вариант 1 |
| --- |
| ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко |  |

| Вариант 1 |
| --- |
| ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко |  |

| Вариант 2 |
| --- |
| ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко |  |
| Вариант 2 |
| ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко |  |

| Здания с несущими стенами Тип 2. Двухслойная стена армированная базальтовой строительной сеткой марки СБП-С. Конструкция стены (изнутри – наружу): -внутренняя штукатурка; -кладка из силикатных блоков; -эффективный утеплитель; -тонкослойная штукатурка. Вариант 1. Конструкция стены с опиранием монолитных железобетонных перекрытий. Базальтовые строительные сетки марки СБП-С устанавливаемые во внутреннем слое стены в каждом шве клеевого раствора повышают несущую способность кладки на 30% (см. табл. 7, п.2). |
| --- |
| ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко |  |
| Вариант 1 |
| ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко |  |

| Вариант 1 |
| --- |
| ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко |  |

6.11. Примеры технических решений зданий с навесными стенами армированными базальтовой строительной сеткой СБП-С.

Тип 1. Трехслойная стена с воздушным зазором.

Вариант 1. Опирание стены на монолитное железобетонное перекрытие в зданиях до 4-х этажей.

Тип 2. Трехслойная стена с воздушным зазором и облицовочным слоем переменной толщины армированная базальтовой сеткой.

Вариант 1. Опирание стены на монолитное железобетонное перекрытие с ригелем в зданиях повышенной этажности.

Этажность зданий для трехслойных стен с толщиной облицовочного слоя 250мм не имеет ограничений и определяется расчетом.

Ограничения п. 9.32 СП 15.13330.2012 не распространяются на здания со сборным каркасом.

| Каркасные здания с ненесущими (навесными) стенами Тип 1. Трехслойная стена с воздушным зазором. Конструкция стены (изнутри – наружу): -внутренняя штукатурка; -кладка из крупноформатного керамического камня; -эффективный утеплитель (по расчету); -воздушный зазор; - лицевой кирпичный слой (облицовка) толщиной в 0,5 кирпича армированный базальтовой сеткой марки СБП-С. Вариант 1. Опирание стены на монолитное железобетонное перекрытие в зданиях до 4-х этажей. Армирование наружного облицовочного слоя сетками СПБ-С в соответствии с требованиями приложения «Д» СП 15.13330.2012 допускается для случаев указанных в пунктах Д1; Д2; Д3 со следующими дополнениями: 1.Ширину сетки принимать равной 105мм (4-е продольных ровинга); 2.Укладывать на расстоянии 20мм от наружной грани облицовки; 3.Перехлест по длине 15см, на углах 10см. |
| --- |
| ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко |  |
| Вариант 1 |
| ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко |  |
| Вариант 1 |
| ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко |  |
| Каркасные здания с ненесущими (навесными) стенами Тип 2. Трехслойная стена с воздушным зазором и облицовочным слоем переменной толщины армированным базальтовой сеткой марки СБП-С . Конструкция стены (изнутри – наружу): нижняя часть стены (до подоконника): – внутренняя штукатурка; – кладка из крупноформатного керамического камня; – эффективный утеплитель (по расчету); – воздушный зазор; – лицевой кирпичный слой (облицовка) толщиной в 1-н кирпич. верхняя часть стены: – внутренняя штукатурка; – кладка из крупноформатного керамического камня; – эффективный утеплитель (по расчету); – воздушный зазор; – лицевой кирпичный слой (облицовка) толщиной в 0,5 кирпича. Вариант 1. Опирание стены на монолитное железобетонное перекрытие с ригелем в зданиях повышенной этажности. |
| ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко |  |
| Вариант 1 |
| ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко |  |

| Вариант 1 |
| --- |
| ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко |  |

Приложение 1

Исследования кладки, армированной базальтовой строительной сеткой марки СБП-С ООО «Судогодские стеклопластики»

Лабораторией кирпичных блочных и панельных зданий ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко были выполнены научно-исследовательские работы по определению несущей способности различных видов кладки, армированной базальтопластиковыми сетками, для следующих заводов.

1. ОАО «Костромской силикатный завод»

2. ЗАО «КСМ», Тюменская область.

3. ОАО «Ярославский завод силикатного кирпича»

Примечание.

Научно-технические отчеты представлены в сокращенном виде, за исключением выводов.

Центральный научно-исследовательский институт

строительных конструкций имени В.А. Кучеренко

филиал ФГУП НИЦ "Строительство"

ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко

заключение

по исследованию несущей способности кладки из мелких ячеистобетонных блоков, выполненной на клею и выполненной с армированием базальтовой стеклосеткой, изготавливаемых ОАО «Костромской силикатный завод»

Москва, 2009г.

В соответствии с договором от 05.11.2008г. № 2409/7-3438-08/СК с ОАО «Костромской силикатный завод» ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко провел исследования несущей способности кладки из мелких ячеистобетонных блоков, выполненной на клеевом растворе и армированной базальтовой сеткой.

Для проведения испытаний Заказчиком доставлено:

- мелкие ячеистобетонные блоки размером: длина – 600 мм, толщина – 200 мм, высота – 300 мм;

- контрольные кубы бетона;

- кладочный клеевой раствор;

- сетка базальтовая строительная марки СБП-С по ТУ 5952-008-59987361-2009 с размером ячейки в свету 25х25 мм, выпускаемая заводом ООО «Судогодсткие стеклопластики» (Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ53.Н01641 от 17.07.2007г.)

а) прочность контрольных кубов бетона

Для определения класса (марки) бетона, применяемого для изготовления блоков, испытаны контрольные кубы из бетона размером 150х150х150 мм, изготовленные одновременно с блоками. Испытания кубов на сжатие проведены в соответствии с ГОСТ 10180-90 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам». Результаты испытания кубов приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Результаты испытания контрольных кубов из бетона

| №№ п. п. | Размеры, мм | Плотность, кг/м3 | Прочность, МПа (кгс/см2) | Отклонение от среднего, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | частное | среднее | частное | среднее |  |
| 1 | 150х149х149 | 614 |  | 39,9 |  | -1,3 |
| 2 | 145х150х150 | 619 |  | 42,3 |  | 4,7 |
| 3 | 150х149х150 | 641 | 619 | 40,1 | 40,4 | -0,8 |
| 4 | 151х149х149 | 607 |  | 43,6 |  | 7,9 |
| 5 | 150х151х150 | 615 |  | 36,2 |  | -10,4 |

Средняя плотность бетона в кубах – 619 кг/м3.

Кубиковая прочность бетона - 4,04 МПа (40,4 кгс/см2).

Исследование прочности и деформации кладки

1. Опытные образцы кладки и методика испытаний

Для исследования прочности и деформативности кладки изготовлены опытные образцы – фрагменты стен размером в плане 1200х400 мм, высотой 1200 мм, армированные в каждом ряду кладки базальтовой сеткой (2 образца) и неармированные – эталонные (2 образца).

Для кладки применяли кладочный раствор, основу которой составляют: портландцемент, фракционный кварцевый песок и высококачественные дисперсионные импортные добавки. Одновременно изготавливали контрольные кубы раствора размером 70х70х70 мм для определения прочности раствора. Результаты испытания кубов приведены в табл.2.

Таблица 2.

| №№ п. п. | Размеры образца, мм | Масса, кг | Плотность, кг/м3 | Предел прочности, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | частное | среднее | частное | среднее |
| 1 | 68х71х72 | 0,568 | 1634 | 1655 | 186,4 | 158,9 |
| 2 | 72х65х70 | 0,546 | 1667 |  | 132,5 |  |
| 3 | 71х66х70 | 0,546 | 1667 |  | 157,9 |  |

Кладка опытных образцов выполнялась двумя каменщиками, присланными Заказчиком. Процесс выполнения кладки приведен на рис.1.

Испытание образцов кладки проведены в гидравлическом прессе мощностью 1000 тс в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта. При испытании производили измерения продольных деформаций сжатия кладки индикаторами часового типа, которые устанавливали на 4-х гранях образца, также отмечалось появление трещин и их развитие. Испытания продолжались до полного разрушения образца. Нагрузку на образец подавали ступенями, равными, примерно, 0,1 от ожидаемой разрушающей с интервалами 3-5 мин. для снятия показания приборов и наблюдения за развитием трещин в кладке.

Рис. 1.  Процесс выполнения кладки

Характер разрушения кладки с армированными базальтовыми сетками существенно отличается от разрушения неармированной кладки.

Разрушение образцов неармированной кладки начинается с появлением трещин в отдельных блоках, как правило, против вертикальных швов, т.е. в местах концентрации растягивающих напряжений. С увеличением нагрузки трещины постепенно развивались, что приводило к  расслаиванию (разрушению) блоков. При потере несущей способности блоки образца расслаивались вдоль горизонтальных швов.

Аналогичное разрушение образца наблюдалось в образцах кладки, армированной базальтовой сеткой, с той лишь разницей, количество трещин против вертикальных швов – значительно уменьшилось.

Это свидетельствует о том, что базальтовая сетка имеет меньшие поперечные деформации и препятствует растягивающим усилиям, возникающим в кладке при нагружении.

Потеря несущей способности образца наступала от местного разрушения отдельных блоков.

Результаты испытания опытных образцов кладки приведены в таблице 3.

Превышение в пределе прочности армированной кладки над пределом прочности неармированной составило 27,2%.

Из вышесказанного следует, что армирование кладки базальтовыми сетками увеличивает ее прочность по сравнению с неармированной.

С целью выявления деформативных свойств кладки из мелких ячеистобетонных блоков во время испытания образцов производили измерения продольных деформаций сжатия кладки.

# Таблица 3

Результаты испытания опытных образцов кладки из мелких ячеистобетонных блоков контрольных и с армированием

| Метка образца | Размеры образца, см | Площадь, А, см2 | Прочность раствора R2, кгс/см2 | Характеристика образцов | Нагрузка, тс |  | среднее | Предел прочности кладки, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | N1тр | Nразр |  |  | R1тр |  | Rср |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Прочность блока - 40,4 кгс/см2 |
| 1 | 120х400х1231 | 4800 | 159 | Без армирования | 101,5 | 101,5 | 1,0 | 0,88 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| 2 | 120х400х1232 | 4800 |  |  | 80,6 | 106,0 | 0,76 |  | 16,7 | 22,1 |  |
| 3с | 120х400х1228 | 4800 |  | Армирование базальтовыми сетками | 129,5 | 129,5 | 1,0 | 1,0 | 27,0 | 27,0 | 26,85 |
| 4с | 120х400х1240 | 4800 |  |  | 127,0 | 128,0 | 0,99 |  | 26,5 | 26,7 |  |

ОАО «Костромской силикатный

завод»

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На основании проведенных испытаний армированных и не армированных образцов кладки из ячеистобетонных блоков можно сделать следующие выводы.

1. Кубиковая прочность ячеистого бетона составила 4,04 МПа (40,4 кгс/см2). Средняя плотность – 619 кг/м3.

2. Предел прочности клеевого раствора – 158,9 кгс/см2. Средняя плотность – 1655 кгс/см2.

3. Армирование двух образцов кладки выполнялось базальтовой строительной сеткой марки СБП-С с ячейкой 25х25. Сертификат соответствия     № РОСС RU.АЮ53.Н01641. Срок действия – до 17.07.2010 г. (Приложение 3). Разрывная нагрузка по основе – 50,0 кН/м, по утку 45,0 кН/м. Относительное удлинение в % - 4,0.

4. Первые трещины на отдельных блоках появились при нагрузках:

- 0,8 Nразр.  в неармированных образцах;

- 0,98 Nразр.  в армированных образцах.

5. Предел прочности при сжатии кладки без армирования – 21,1 кгс/см2. Армированной базальтовыми сетками – 26,85 кгс/см2.

Расчетное сопротивление кладки без армирования

R  =   кгс/см2,

где: К – коэффициент, принимаемый по табл.15 СП 15.13330.2012.

Расчетное сопротивление армированной кладки

R  =   кгс/см2,

Таким образом, расчетное сопротивление армированной кладки из ячеистобетонных блоков возросло на 27,3%.

Проведенные испытания показали возможность замены стальных сеток на базальтовую арматуру.

6. Расчетное сопротивление сжатию кладки из ячеистобетонных блоков с высотой ряда 300 мм в конкретных проектах следует принимать по табл.2 СП 15.13330.2012. «Каменные и армокаменные конструкции». Актуализированная редакция СНиП II-22-81*.

7. Расчетное сопротивление сжатию армированной базальтовыми сетками марки СБП-С с ячейкой 25х25 кладки из ячеистобетонных блоков высотой 300 мм в конкретных проектах следует принимать по табл.3 СП 15.13330.2012 с коэффициентом 1,2.

8. Применение базальтовой арматуры для других видов кладки требует дополнительных исследований, которые необходимы для разработки методики расчета.

9. Мелкие блоки из ячеистых бетонов рекомендуется применять для кладки наружных и внутренних стен, перегородок зданий с относительной влажностью воздуха помещений не более 75%; применение блоков в наружных стенах помещений с относительной влажностью воздуха более 60% допускается при условии нанесения на внутренние поверхности пароизоляционного покрытия.

Примечания

1. Влажностный режим помещений зданий и сооружений принимается по            СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

2. Применение мелких блоков из ячеистых бетонов для цоколей и стен подвалов, для кладки стен с мокрым режимом помещений, а также в местах, где возможно усиленное увлажнение бетона или наличие агрессивных сред не рекомендуется.

10. Расчет стен из мелких ячеистобетонных блоков по предельным состояниям первой и второй группы следует производить в соответствии с требованиями СП 15.13330.2012.

Допустимую высоту стен и этажность зданий из мелких ячеистобетонных блоков рекомендуется определять расчетом несущей способности наружных и внутренних стен с учетом их совместной работы.

Этажность зданий, в которых применяются мелкие ячеистобетонные блоки для заполнения каркасов или несущих (навесных) стен, не ограничивается.

11. Расчет армированных ячеистобетонных перемычек рекомендуется выполнять по «Пособию по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов» (НИИЖБ, ЦНИИСК, М., 1986). При этом нагрузку на перемычки от перекрытий и давления кладки следует принимать в соответствии с СП 15.13330.2012.

12. Минимальная ширина простенков в зданиях должна быть не менее 600 мм в несущих стенах и не менее 300 мм в самонесущих и ненесущих стенах.

13. Кладка наружных стен из мелких ячеистобетонных блоков проводится по цоколю здания, выполненному из морозостойких и влагостойких материалов. При этом высота цоколя должна быть не менее 500 мм.

Стены из ячеистобетонных блоков должны быть гидроизолированы в местах их примыкания к цоколю, полу первого этажа и подвалу.

14. Глубина опирания междуэтажных железобетонных плит перекрытия и плит покрытия на стены из мелких ячеистобетонных блоков должна быть не менее 120 мм.

Центральный научно-исследовательский институт

строительных конструкций имени В.А. Кучеренко

ОАО "НИЦ "Строительство"

ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко

Лаборатория кирпичных, блочных и панельных зданий

(Заказчик – ЗАО “КСМ», Тюменская обл., г. Ялуторовск.

Договор № 799/7-11-10/СК от 22.07.2010г.)

НАучно-технИческИй отчет по теме: «Испытание образцов кладки из силикатных блоков на центральное сжатие, армированных базальтопластиковыми сетками и без армирования» Рекомендации по проектированию и возведению стен зданий из силикатных изделий производства ЗАО «КСМ»

### Москва, 2012

С О Д Е Р Ж А Н И Е

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Реферат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
|  | Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
|  | Раздел I. Состояние изученности вопроса. Цель и задачи темы | 6 |
|  | Часть I. Исследования образцов кладки, выполненной на цементно-песчаном растворе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
|  | Раздел II. Физико-механические свойства материалов, применяемых для изготовления образцов . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
|  | 1. Силикатный крупноразмерный блок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
|  | 2. Раствор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
|  | Раздел III. Исследование прочности и деформативности кладки на цементно-песчаном растворе при центральном сжатии . . | 14 |
|  | 1. Опытные образцы кладки и методика испытаний . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
|  | 2. Прочность кладки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
|  | 3. Деформации и упругие свойства кладки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
|  | Часть II. Исследования образцов кладки, выполненной на клеевом растворе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . | 30 |
|  | Раздел II. Физико-механические свойства материалов, применяемых для изготовления образцов . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 31 |
|  | 1. Силикатный крупноразмерный блок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 31 |
|  | 2. Клеевой раствор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32 |
|  | Раздел III. Исследование прочности и деформативности кладки на клеевом растворе при центральном сжатии . . . . . . . . | 33 |
|  | 1. Опытные образцы кладки и методика испытаний . . . . . . . . . . . . . . | 33 |
|  | 2. Прочность кладки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33 |
|  | 3. Деформации и упругие свойства кладки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 |
|  | Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 48 |
|  | Рекомендации по проектированию и возведению стен зданий из силикатных блоков размером 248х248х250 мм с 8-ю пустотами ЗАО «КСМ» г. Ялуторовск, Тюменской области . . . . | 51 |
| Приложение. | Выписка из протокола № 5 от 01.11.2012г. заседания НТС секции «Кирпичных, блочных и панельных зданий» ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко ОАО «НИЦ «Строительство» . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 55 |

В В Е Д Е Н И Е

В настоящее время ряд заводов в нашей стране перешел на выпуск крупных силикатных блоков, изготовляемых по более совершенной технологии. Так на заводе ЗАО «КСМ» Тюменской области все процессы управления автоматизированы, подача материалов, производственный цикл и отгрузка выводятся на принтер.

Крупноразмерные силикатные блоки, кирпич, камни и перегородки изготавливаются из известково-песчаной смеси путем автоклавного пропаривания при температуре 204 0С и давления 16 Бар.

К данным изделиям предъявляются более высокие качественные требования в отношении их статических и строительно-физических свойств (прочность, звукоизоляция, противопожарная защита и защита от влажных воздействий).

Значительно увеличилась номенклатура выпускаемых изделий. Кроме традиционных кирпича и камней будут выпускаться блоки размером 248х248х250 мм, крупные блоки толщиной 180, 250, 300, 380 мм и длиной 498 и 998 мм.

Увеличение размеров силикатных изделий и монтаж их с использованием специальных захватов и средств малой механизации позволяет значительно увеличить производительность труда и как следствие – сокращение сроков строительства.

Увеличилась прочность изделий до марки М300, что позволяет уменьшить сечение несущих стен при многоэтажном строительстве.

Силикатные блоки могут использоваться при строительстве несущих и самонесущих (навесных) стен в гражданском и промышленном строительстве, а также при строительстве коттеджей.

РАЗДЕЛ II. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА

МАТЕРИАЛОВ,  ПРИМЕНЯЕМЫХ  ДЛЯ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ОБРАЗЦОВ  на  КЛЕЕВОМ  растворе

1. Силикатный  крупноразмерный  блок

Для исследования физико-механических свойств силикатных блоков, прочностных и деформативных свойств кладки в ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко заказчиком доставлены крупноразмерные силикатные блоки (248х248х250 мм) с восемью несквозными пустотами, изготовленные ЗАО “КСМ”, расположенном в Тюменской обл., г. Ялуторовск.

Грани блока имеет ровную поверхность, искривление ребер и граней не отмечено. Отклонения в размерах не превышают, установленных 
ГОСТ 379-9507 «Кирпич и камень силикатные. Технические условия».

Для определения предела прочности (марки) блоки испытаны на сжатие согласно ГОСТ 8462-85 “Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе”.

Результаты испытания приведены в таблице 5.

Таблица 5.

Геометрические размеры, масса, плотность, прочность при сжатии

крупноразмерных силикатных блоков, выпускаемых ЗАО “КСМ”

| №№ п. п. | Размер камня, мм | Масса, кг | Плотность, кг/м3 | Предел прочности при сжатии, R1, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 247х247х248 | 18,50 | 1223 | 159,0 |
| 2 | 247х247х249 | 18,55 | 1221 | 186,9 |
| 3 | 247х247х248 | 18,50 | 1223 | 149,2 |
|  | Среднее: | 18,5 | 1222 | 165,0 |
| Марка блока – «150». |

2. Клеевой раствор

Для изготовления фрагментов опытных образцов кладки применяли клеевой раствор «Bergauf Praktik», изготовленный на основе цементного вяжущего, фракционированного песка, минеральных наполнителей, модифицирующих полимерных добавок ООО «Современные строительные технологии», г. Екатеринбург,  ул. Шейкмана, 75.

Одновременно с кладкой образцов изготавливали контрольные кубы из клеевого раствора размером 7,07х7,07х7,07 см, которые испытывали в одно время с образцами кладки.

Результаты испытаний кубов приведены в таблице 6.

Таблица 6

Результаты испытания на сжатие контрольных растворных кубов

размером 7х7х7 см к образцам-столбам из крупноразмерных

силикатных блоков, выпускаемых ЗАО “КСМ”

| Метка кубов | Дата изготовления | Дата испытания | Предел прочности при сжатии, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | частное | среднее |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 6-1 | 16.03.2012 | 02.05.2012 | 95,9 |  |
| 6-2 |  |  | 100,4 | 89,3 |
| 6-3 |  |  | 71,4 |  |

РАЗДЕЛ III.  ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОЧНОСТИ  И

ДЕФОРМАТИВНОСТИ  КЛАДКИ  ПРИ  ЦЕНТРАЛЬНОМ

СЖАТИИ  НА  КЛЕЕВОМ  РАСТВОРЕ

1. Опытные образцы кладки и методика испытаний

Исследование прочности кладки из крупноразмерных силикатных блоков проведено в соответствии с межгосударственным стандартом с учетом требований EN 1052 «Каменная кладка. Методы испытания на сжатие». Опытные образцы представляли собой столбы сечением 498х248мм, высотой 1300 мм (пять рядов кладки из камней) без армирования и с армированием сеткой базальтовой пропитанной строительной марки СБП-С.

Кладку столбов производили на строганных металлических плитах, устанавливаемых и выровненных на полу по уровню. Верхнюю поверхность столба выравнивали подливкой на прочном растворе металлической плиты. Толщину растворного клеевого шва выполняли в пределах 3 мм.

Для набора раствором проектной прочности до испытания образцы выдерживали в течение 28 суток при положительной температуре. Испытания кладки проводили в гидравлическом прессе мощностью 1000 тс при центральном сжатии. Нагрузку на образец подавали этапами, равными, примерно, 0,1 от ожидаемого разрушающего усилия. Интервалы между нагрузками составляли  3(5 мин, во время которых снимали показания по приборам. Для измерения продольных деформаций сжатия кладки применяли индикаторы часового типа с ценой деления шкалы  0,01 мм.

Одновременно с испытаниями образцов кладки испытывали контрольные кубы кладочного раствора.

2. Прочность кладки

Результаты испытания образцов кладки приведены в таблице 7. В таблице указаны основные характеристики образцов – прочность раствора, разрушающее усилие, нагрузка, при которой отмечено появление трещин, временное сопротивление кладки (предел прочности) при сжатии.

# Таблица 7

Результаты испытания опытных образцов кладки из силикатных блоков, выполненной на клеевом растворе,

контрольных и с армированием

|  |  |  | Прочность клеевого раствора, R2, МПа (кгс/см2) |  | Нагрузка, тс |  | среднее | Предел прочности кладки, МПа (кгс/см2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метка образца | Размеры образца, мм | Площадь, А, см2 |  | Характеристика образцов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | N1тр | Nразр |  |  | R1тр |  | Rср |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Прочность блока R1 = 150 кгс/см2 |
| 1 | 498х248х1300 | 1235 | 8,93 (89,3) | Без армирования | 49 | 98 | 0,50 | 0,70 | 3,95 (39,5) | 7,9 (79,0) | 7,9 (79,0) |
| 2 | 500х248х1300 | 1240 |  |  | 88 | 98 | 0,90 |  | 7,11 (71,1) | 7,9 (79,0) |  |
| 3 | 498х248х1300 | 1235 |  | Армирование базальтовыми сетками | 87 | 106 | 0,82 | 0,73 | 7,04 (70,4) | 8,6 (86,0) | 8,96 (86,9) |
| 4 | 498х248х1310 | 1235 |  |  | 69 | 108 | 0,64 |  | 5,62 (56,2) | 8,78 (87,8) |  |

Разрушение образцов кладки начиналось с появления трещин в отдельных блоках, как правило, против вертикальных швов, т.е. в местах концентрации растягивающих напряжений. С увеличением нагрузки трещины постепенно развивались, что приводило к разрушению образца. При потере несущей способности также наблюдалось скалывание отдельных блоков в кладке.

Указанный характер разрушения объясняется тем, что кладка вследствие неоднородности материала (блока и раствора) по прочности и деформативности находится в сложном напряженном состоянии, при котором отдельные блоки работают как на сжатие, так и на изгиб, срез и растяжение.

3. Деформации  и  упругие  свойства  кладки

Особенностью работы каменных материалов при сжатии является отсутствие прямой пропорциональной зависимости между напряжениями и деформациями.

С целью выявления деформативных свойств кладки из силикатных блоков во время испытаний производили замеры продольных деформаций сжатия кладки индикаторами часового типа, установленными на четырех сторонах образца. Анализ результатов испытаний показывает, что в некоторых образцах имеется разброс величины деформаций сжатия по сечению, что, по-видимому, можно объяснить пустотностью блока и неравномерным распределением напряжений по сечению образца.

Зависимость (((  (напряжения-деформации) в образцах кладки получена близкой между собой, и при напряжениях до 0,2( (0,3(  ее можно принять прямолинейной.

По полученным величинам деформаций сжатия определены значения начального модуля деформаций  -  Ео  и упругой характеристики кладки  -  (.

ЗАО «КСМ

г. Ялуторовск Тюменской области

В Ы В О Д Ы

На основании проведенных исследований кладки из силикатных блоков      с 7-ю круглыми несквозными и 1-ой сквозной пустотами (далее – силикатные блоки) на цементно-песчаном и клеевом растворах можно сделать следующие выводы:

А. Кладка образцов на цементно-песчаном растворе.

1. Размер силикатных блоков – 248х248х250 мм.

2. Физико-механические характеристики силикатных блоков (8НФ):

– Предел прочности блока при сжатии  R1 = 15,1 МПа (150,7 кгс/см2).

– Марка блока «150».

– Масса – 18,5 кг.

– Плотность – 1200 кг/м3.

3. Появление в кладке первых трещин на наружных гранях образца-столба происходило в интервале нагрузок 0,67(0,83 от разрушающего усилия, а в армированной базальтовыми сетками кладке – в интервале нагрузок 0,55(0,75Nразр.

4. Средний предел прочности кладки из силикатных блоков при центральном сжатии, полученный в экспериментах на растворе М100, равен  70 МПа (69,9 кгс/см2).

5. Величина начального модуля деформации кладки Е находится в пределах  от  55490 кгс/см2  до  58320 кгс/см2.

Значения упругой характеристики  (  кладки из силикатных блоков на растворе М100(М125 –  от  570  до  800.

Значение упругой характеристики  (  для кладки из силикатных блоков пустотностью до 25% следует принимать по п.8 табл. 16 СП 15.13330.2012 (СНиП II-22-81).

6. Расчетное сопротивление сжатию кладки из силикатных блоков пустотностью до 25% (с 7-ю круглыми несквозными и 1-ой сквозной пустотами) при высоте ряда кладки  250 мм  следует принимать по табл. 7 СП 15.13330.2012 с повышающим К = 1,20 для растворов марки 50 и более.

7. Поперечное армирование сетками практически на увеличивает прочность кладки. Экспериментальные данные подтвердили положение СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции». При высоте блоков более 150 мм армирование не эффективно (п.7.30  СП 15.13330.2012).

Б. Кладка образцов на клеевом растворе.

Исследование кладки на клеевом растворе проведено с аналогичными силикатными блоками, что и в разделе I.

1. Блоки размером 248х248х250 мм.

– Марка блока «150».

– Масса – 18,5 кг.

– Плотность – 1200 кг/м3.

Появление видимых трещин на наружных гранях образца-столба происходило в интервале нагрузок 0,57(0,93 от разрушающего усилия, а в армированных базальтопластиковыми сетками образцах – в интервале нагрузок 0,64(0,82Nразр.

2. Предел прочности кладки из силикатных блоков на клеевом растворе на 13% больше предела прочности на цементно-песчаном растворе, а армированной базальтопластиковыми сетками – на 24%.

3. По результатам проведенных исследований кладки из силикатных блоков с 7-ю круглыми несквозными и 1-ой сквозной пустотами, армированной базальтовыми строительными сетками марки СБП-С на клеевом растворе, изготовленном на основе цементного вяжущего, фракционированного песка, минеральных наполнителей, модифицирующих полимерных добавок, расчетные значения прочности кладки на сжатие допускается принимать по табл. 7 СП 15.13330.2012 с повышающим коэффициентом – Кн = 1,30.

Центральный научно-исследовательский институт

строительных конструкций имени В.А. Кучеренко

ОАО "НИЦ "Строительство"

ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

| по теме: | «Провести испытание на центральное сжатие кладки из силикатных блоков марки 150 размером 498х248х249 и 248х248х249 мм, выпускаемых ОАО «Ярославский завод силикатного кирпича» |
| --- | --- |

(Заказчик – ОАО «Ярославский завод силикатного кирпича».

Договор № 1395/7-38-13/СК)

### Москва, 2013

Р Е Ф Е Р А Т

Научно-технический отчет по теме: “Испытание на центральное сжатие образцов кладки из силикатных блоков марки 150 размером 498х248х249 и 248х248х249 мм, выпускаемых ОАО «Ярославский завод силикатного кирпича» содержит  35 стр.,  в том числе:  таблиц  – 3,  рисунков  –  13.

Ключевые слова: кирпич, камень, блок, цементно-песчаный раствор, клеевой раствор, кладка, прочность при сжатии, плотность, деформативность, напряжения, предел прочности (временное сопротивление) при сжатии кладки, расчетные сопротивления.

В отчете приведены результаты исследования прочности и деформативности кладки из силикатных блоков армированных и неармированных базальтовыми строительными сетками при центральном сжатии.

В результате работы получены данные о физико-механических свойствах силикатных блоков, прочностные и деформационные свойства кладки, расчетные характеристики для проектирования стен зданий с применением вышеуказанных блоков.

В В Е Д Е Н И Е

В настоящее время ряд заводов в нашей стране перешел на выпуск крупных силикатных блоков, изготовляемых по более совершенной технологии.

Крупноразмерные силикатные блоки, кирпич, камни изготавливаются из известково-песчаной смеси путем автоклавного пропаривания.

К данным изделиям предъявляются более высокие качественные требования в отношении их статических и строительно-физических свойств (прочность, звукоизоляция, противопожарная защита и защита от влажных воздействий).

Значительно увеличилась номенклатура выпускаемых изделий. Кроме традиционных кирпича и камней будут выпускаться блоки размером 248х249х248 мм, крупные блоки длиной 498 мм.

Увеличение размеров силикатных изделий и монтаж их с использованием специальных захватов и средств малой механизации позволяет значительно увеличить производительность труда и как следствие – сокращение сроков строительства.

Силикатные блоки могут использоваться при строительстве несущих и самонесущих (навесных) стен в гражданском и промышленном строительстве, а также при строительстве коттеджей.

РАЗДЕЛ II.  ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА

МАТЕРИАЛОВ,  ПРИМЕНЯЕМЫХ  ДЛЯ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ОБРАЗЦОВ  на  цементно-песчаном  растворе

1. Силикатный  крупноформатный  блок

Для исследования физико-механических свойств силикатных блоков, прочностных и деформативных свойств кладки в ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко заказчиком доставлены крупноформатные силикатные блоки (248х249х248 мм) с семью несквозными и одой сквозной пустотами и удлиненный блок (498х249х248 мм), изготовленные ОАО “Ярославский завод силикатного кирпича”.

Грани блока имеет ровную поверхность, искривление ребер и граней не отмечено. Отклонения в размерах не превышают, установленных ГОСТ 379-95* «Кирпич и камень силикатные. Технические условия».

Для определения предела прочности (марки) блоки испытаны на сжатие согласно ГОСТ 8462-85 “Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе”.

Результаты испытания приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Результаты испытания на сжатие силикатных блоков

Дата испытания – 12.12.2013г.

| №№ п. п. | Размеры образца, мм | Разрушающее усилие, N, кгс | Предел прочности при сжатии, R1, кгс/см2 | Отклонение от среднего, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | частное | среднее |  |
| 1 | 248х248х248 | 140000 | 227,6 |  | -3,4 |
| 2 | 249х248х248х | 150000 | 242,9 | 235,6 | 3,1 |
| 3 | 248х249х249 | 1460000 | 236,4 |  | 0,3 |
| Марка блока – «200». |

2. Растворы

Для изготовления фрагментов опытных образцов кладки применяли клеевой раствор, изготовленный на основе цементного вяжущего, фракционированного песка, минеральных наполнителей, модифицирующих полимерных добавок, и цементно-песчаный раствор.

Одновременно с кладкой образцов изготавливали контрольные кубы из клеевого и цементно-песчаного растворов размером 7,07х7,07х7,07 см, которые испытывали в одно время с образцами кладки.

Результаты испытаний кубов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты испытания на сжатие контрольных растворных кубов

размером 7х7х7 см к образцам-столбам силикатных блоков

| Дата изготовления 07.12.2013г. |  | Дата испытания 12.12.2013г. |
| --- | --- | --- |

| №№ п. п. | Размеры образца, | Масса, | Плотность, | Разрушающее усилие, | Предел прочности при сжатии, R1, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | кг | кг/м3 | N, кгс | частное | среднее |
| Клеевой раствор |
| 1 | 70х70х70 | 486 | 1417 | 2100 | 42,9 |  |
| 2 | 70х70х70 | 485 | 1414 | 2120 | 43,3 | 43,4 |
| 3 | 70х70х70 | 487 | 1420 | 2160 | 44,1 |  |
| Цементно-песчаный раствор |
| 1 | 70х70х70 | - | - | 5960 | 121,6 |  |
| 2 | 70х70х70 | - | - | 6400 | 130,6 |  |
| 3 | 70х70х70 | 705 | 2055 | 6280 | 128,2 | 119,3 |
| 4 | 70х70х70 | 705 | 2055 | 7400 | 151,0 |  |
| 5 | 70х70х70 | 687 | 2003 | 5300 | 108,2 |  |
| 6 | 70х70х70 | 687 | 2003 | 3720 | 75,9 |  |

Марка клеевого раствора – 40.

Марка цементно-песчаного раствора – М100.

РАЗДЕЛ III.  ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОЧНОСТИ  И

ДЕФОРМАТИВНОСТИ  КЛАДКИ  ПРИ  ЦЕНТРАЛЬНОМ  СЖАТИИ

НА  КЛЕЕВОМ  И  ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ  РАСТВОРАХ

1. Опытные образцы кладки и методика испытаний

Исследование прочности кладки из крупноразмерных силикатных блоков проведено на группе 6 образцов – фрагментов стен. Опытные образцы представляли собой столбы сечением 744х250мм, высотой 1310 мм (пять рядов кладки из блоков):

– два образца на клеевом растворе без армирования;

– два образца на клеевом растворе с армированием базальтовыми строительными сетками марки СБП-С;

– два образца на цементно-песчаном растворе с армированием базальтовыми строительными сетками марки СБП-С.

Кладку столбов производили на строганных металлических плитах, устанавливаемых и выровненных на полу по уровню. Верхнюю поверхность столба выравнивали подливкой на прочном растворе металлической плиты. Толщину растворного клеевого шва выполняли в пределах 3 мм.

Для набора раствором проектной прочности до испытания образцы выдерживали в течение 28 суток при положительной температуре. Испытания кладки проводили в гидравлическом прессе мощностью 1000 тс при центральном сжатии. Нагрузку на образец подавали этапами, равными, примерно, 0,1 от ожидаемого разрушающего усилия. Интервалы между нагрузками составляли  3(5 мин, во время которых снимали показания по приборам. Для измерения продольных деформаций сжатия кладки применяли индикаторы часового типа с ценой деления шкалы  0,01 мм.

Вид образцов в прессе до испытания приведен на рис. 1 и 2.

Одновременно с испытаниями образцов кладки испытывали контрольные кубы кладочного раствора.

2. Прочность кладки

Результаты испытания образцов кладки приведены в таблице 3. В таблице указаны основные характеристики образцов – прочность раствора, разрушающее усилие, нагрузка, при которой отмечено появление трещин, временное сопротивление кладки (предел прочности) при сжатии.

Разрушение образцов кладки начинается с появления трещин в отдельных блоках, как правило, против вертикальных швов, т.е. в местах концентрации растягивающих напряжений. С увеличением нагрузки трещины постепенно развивались, что приводило к разрушению образца. При потере несущей способности также наблюдалось скалывание отдельных блоков в кладке.

Указанный характер разрушения объясняется тем, что кладка вследствие неоднородности материала (блока и раствора) по прочности и деформативности находится в сложном напряженном состоянии, при котором отдельные блоки работают как на сжатие, так и на изгиб, срез и растяжение.

# Таблица 3

Результаты испытания опытных образцов кладки из силикатных камней контрольных и с армированием

| Метка образца | Размеры образца, см | Площадь, А, см2 | Прочность раствора R2, кгс/см2 | Характеристика образцов | Нагрузка, тс |  | среднее | Предел прочности кладки, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | N1тр | Nразр |  |  | R1тр |  | Rср |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Прочность камня – 235,6 кгс/см2 |
| Образны кладки, выполненные на цементно-песчаном растворе |
| 1рс | 744х250х1350 | 1860 | 119,3 | Армирование базальтовыми сетками | 80 | 120 | 0,67 | 0,51 | 43,0 | 64,5 | 61,8 |
| 2рс | 744х250х1350 | 1860 |  |  | 40 | 110 | 0,36 |  | 21,5 | 59,1 |  |
| Образны кладки, выполненные на клеевом растворе |
| 3кс | 744х250х1310 | 1860 | 43,4 | Армирование базальтовыми сетками | 40 | 160 | 0,25 | 0,32 | 21,5 | 86,0 | 83,3 |
| 4кс | 744х250х1310 | 1860 |  |  | 60 | 150 | 0,40 |  | 32,3 | 80,6 |  |
| 5к | 744х250х1310 | 1860 |  | Без армирования | 60 | 120 | 0,50 | 0,58 | 32,3 | 64,5 | 64,5 |
| 6к | 744х250х1310 | 1860 |  |  | 40 | 120 | 0,67 |  | 21,5 | 64,5 |  |

ОАО «Ярославский завод силикатного кирпича»

ВЫВОДЫ

На основании проведенных исследований кладки из силикатных блоков с 7-ю круглыми несквозными и 1-ой сквозной пустотами (далее – силикатные блоки)  на цементно-песчаном и клеевом растворах можно сделать следующие выводы:

А. Кладка образцов на цементно-песчаном растворе.

1. Размер силикатных блоков – 248х249х248 и 498х248х249 мм.

2. Физико-механические характеристики силикатных блоков:

– Предел прочности блока при сжатии  R1 = 235,6 кгс/см2 (23,5 МПа).

– Марка блока «200».

– Масса – 18,5 и 37 кг.

– Плотность – 1200 кг/м3.

3. Появление в кладке первых трещин на наружных гранях образца-столба происходило в интервале нагрузок 0,51 от разрушающего усилия.

4. Средний предел прочности кладки из силикатных блоков при центральном сжатии, полученный в экспериментах на растворе М100, равен  61,8 кгс/см2 (6,2 МПа), что соответствует расчетному сопротивлению по табл. 7 СП 15.13330-2012, если интерполировать для блоков М200.

5. Расчетное сопротивление сжатию кладки из силикатных блоков пустотностью до 25% (с 7-ю круглыми несквозными и 1-ой сквозной пустотами) при высоте ряда кладки  250 мм  на тяжелых растворах следует принимать по табл. 7 СП 15.13330.2012.

6. Предел прочности (временное сопротивление) при сжатии кладки из силикатных блоков на цементно-песчаном растворе с армированием сетками по экспериментальным данным не были получены положительные результаты, что соответствует положению СНиП. При высоте блоков более 150 мм армирование не эффективно (п.7.30  СП 15.13330.2012).

Б. Кладка образцов на клеевом растворе.

Исследование кладки на клеевом растворе проведено с аналогичными силикатными блоками на цементно-песчаном растворе.

1. Блоки размером – 248х249х248 и 498х248х249 мм.

– Марка блока «200».

– Масса – 18,5 и 37 кг.

– Плотность – 1200 кг/м3.

Появление видимых трещин на наружных гранях образца-столба происходило в интервале нагрузок 0,58 от разрушающего усилия, а в армированных базальтопластиковыми сетками образцах – в интервале нагрузок 0,32Nразр.

2. Предел прочности кладки из силикатных блоков на клеевом растворе М40 соответствует пределу прочности кладки на тяжелых растворах М100

61,8 ( 64,5 кгс/см2 (6,45 МПа).

3. Расчетное сопротивление сжатию кладки на клеевых растворах М50 и выше и силикатных блоков М150 и выше следует принимать по табл. 7 СП 15.13330.2012 по графе как для тяжелых растворов М100.

4. По результатам проведенных исследований кладки из силикатных блоков с 7-ю круглыми несквозными и 1-ой сквозной пустотами М150 и выше, армированной базальтовыми строительными сетками, на клеевом растворе, изготовленном на основе цементного вяжущего, фракционированного песка, минеральных наполнителей, модифицирующих полимерных добавок, расчетные значения прочности кладки на сжатие допускается принимать по табл. 7 СП 15.13330.2012 с повышающим коэффициентом – Кн = 1,30 по графе для раствора М100.

Расчетное сопротивление сжатию кладки на клеевом растворе для силикатного блока составит:

– для блока  М150 	R = 2,7( 1,3 = 3,51 МПа.

– для блока  М200 	R = (2,7 +0,7) ( 1,3 = 4,42 МПа.

5. Результаты расчетных значений прочности кладки из крупных силикатных блоков, выпускаемых ОАО «Ярославский завод силикатного кирпича», указанные в п. 3, следует рассматривать на уровне СП (СНиПов), что подтверждается письмом Госстрой РФ от 18.11.2005г. № АП-4823/02.

Приложение 2

–  Требования по армированию кладки лицевого слоя.

–  Кирпич и камни керамические кирпичного завода

ООО Винербергер Кирпич» (материал для сведения)

–  Технические условия ТУ 5952-008-59987361-2009

Сетка базальтовая пропитанная строительная марки СБП-С

СП 15.13330.2012

Приложение Д (рекомендуемое)

Требования по армированию кладки лицевого слоя

Д.1 Армирование кладки лицевого слоя с гибкими связями и поэтажным опиранием следует выполнять с учетом следующих положений:

рекомендуется использовать армирующие сетки с двумя продольными стержнями. Поперечная арматура должна назначаться конструктивно из арматуры диаметром 3 мм с шагом 200 мм. Диаметр продольной стальной арматуры в сетках рекомендуется принимать не менее 3 мм и не более 5 мм.

наибольшие величины горизонтальных растягивающих напряжений действуют в нижней трети стены, т. е. на высоте от опоры около 1 м (при высоте этажа 3 м). Армирование подбирается из расчета кладки лицевого слоя на температурно-влажностные воздействия. Выше армирование выполняется конструктивно теми же сетками, что и в нижних рядах, но с более редким по высоте шагом (но не реже, чем через 60 см). Независимо от результатов расчетов должно выполняться конструктивное армирование кладки лицевого слоя сетками, располагаемыми с шагом не более 60 см на всю высоту стены.

независимо от результатов расчетов на углах должно выполняться конструктивное армирование кладки лицевого слоя сетками, располагаемыми с шагом не более 25 см на всю высоту стены.

на углах каждый из слоев кладки должен быть армирован Г - образными сварными сетками на длину не менее 1 м от угла или до вертикального деформационного шва, если он расположен ближе. На прямолинейных участках допускается укладывать сетки внахлест. Длина перехлеста должна составлять не менее 15 см.

Д.2 Сетки, укладываемые в наружный слой кладки, должны выполняться из нержавеющей стали или других, стойких к коррозии материалов.

Д.З Армирование каждого из слоев стены с соединением слоев вертикальными кирпичными диафрагмами осуществляется сетками, располагаемыми по высоте не реже, чем через 1 м. Диафрагмы армируются сетками из арматуры диаметром не менее 3 мм или 2-образными стержнями диаметром не менее 5 мм с шагом по высоте не более 60 см.

Требования по устройству деформационных швов

Д.4 Горизонтальные швы устраиваются в несущих многослойных стенах со средним слоем из эффективного утеплителя - в облицовочном кирпичном слое, в ненесущих стенах - по всей толщине стены.

Горизонтальные деформационные швы во внутреннем и наружном слоях ненесущих многослойных стен следует выполнять в уровне опорных конструкций (между вышележащей конструкцией и верхним рядом кладки).

Д. 5 Горизонтальные швы по высоте здания в облицовке несущих многослойных стен со средним слоем из эффективной теплоизоляции допускается устраивать следующим образом:

первый шов - под перекрытием 2-го этажа;

далее поэтажно, под плитой монолитного железобетонного перекрытия и под консольной балкой, устанавливаемой под сборной железобетонной плитой перекрытия.

СП 15.13330.2012

Д.6. Вертикальные температурно-деформационные швы устраиваются в лицевом слое многослойных наружных стен, отделенных от основного слоя утеплителя.

Д.7. Рекомендуемые максимальные расстояния между вертикальными температурными швами для прямолинейных участков стен 6-7 м. Вертикальные швы на углах здания следует располагать на расстоянии 250-500 мм от угла по одной из сторон. При толщине облицовочного слоя 250 мм расстояние между швами может быть увеличено.

При необходимости увеличения расстояния между температурными швами требуется проведение расчетов температурных деформаций с учетом конструктивных особенностей стен, конструкции здания, ориентации его по сторонам света и климатических условий.

Приложение

Перечень

нормативных документов, подготовленных филиалами

ФГУП "НИЦ "Строительство"

ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко:

ГОСТ   27751-88   "Надежность   строительных   конструкций   и   оснований.   Основные

положения по расчету", год выпуска 1988;

СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия", год выпуска 1996;

СНиП 11-7-81* "Строительство в сейсмических районах", год выпуска 2000;

СНиП 11-23-81* "Стальные конструкции. Нормы проектирования", год выпуска 1990;

СП 53-102-2004 "Общие правила проектирования стальных конструкций", год выпуска

2004;

СНиП "Алюминиевые конструкции", год выпуска 1988;

СНиП 11-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции. Нормы проектирования", год

выпуска 2002;

СНиП Н-25-80 "Деревянные конструкции. Нормы проектирования", год выпуска 1996;

СНиП 2.03.09-85 "Асбестоцементные конструкции", год выпуска 1998;

СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

НИИОСП им. Н.М. Герсеванова:

СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений", переиздан с дополнениями в 1985 г.;

СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты";

СНиП 2.02.04-88 "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах";

СНиП 2.02.05-87 "Фундаменты машин с динамическими нагрузками";

СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";

МГСН 2.07-01 "Основания, фундаменты и подземные сооружения", второе издание.

НИИЖБ:

СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции";

СП   52-101-2003   "Бетонные   и  железобетонные   конструкции   без   предварительного

напряжения арматуры";

СНиП 2.03.03-85 "Армоцементные конструкции";

СНиП  82-02-95 "Федеральные (типовые)  элементные нормы  расхода цемента при

изготовлении бетонных и железобетонных изделий и конструкций";

СНиП 3-16-80 "Бетонные и железобетонные конструкции сборные. Правила производства

и приемки работ";

СНиП  3.03.01-87  "Бетонные  и железобетонные  конструкции  монолитные.   Правила

производства и приемки работ";

СНиП 3.09.01-85 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий";

СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии".

Взято с сайта: http://www.pravoteka.ru/pst/956/477769. html